## Slide 1: 4th Generation SiC MOSFETs
2023年5月24日
System Solution Engineering本部 FAE3部 High Power FAE课
~ Discrete Package Version ~
FA3_66-0106

## Slide 2: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
第4代 产品特点
4
Application例
5
Application Support

## Slide 3: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
第4代 产品特点
4
Application例
5
Application Support

## Slide 4: ROHM SiC Device 开发履历
做为SiC的领先公司引导世界
2004
▶开始SiC SBD/MOSFET 基础研究
▶SiC MOSFET 原型开发
2007
▶ROHM/京都大学/东京Electron发表 SiC EPI膜量产技术
2009
2010
2012
2000
2021
▶第4代Trench构造 MOSFET开发
2017
▶６inch SBD 量产开始
6inch
4inch
3inch
▶SiC SBD ▶SiC MOSFET 量产开始
国内首发
▶SiC Wafer Maker SiCrystal加入集团公司
世界首发
世界首发
▶Full SiC Power Module 量产开始
▶Double Trench构造 SiC MOSFET量产开始
2015
世界首发
2inch

## Slide 5: SiC 垂直整合生产体制
自主完成的生产体制实现高品质和稳定供货
Wafer
Devices
Packaging
彻底贯通SiC功率半导体生产体制
SiCrystal GmbH
(ROHM Group)
Germany
福冈
ROHM・Apollo
总部
京都
ROHM Integrated System Thailand
韩国
泰国
ROHM Korea
宫崎
LAPIS Semiconductor

## Slide 6: ROHM SiC Device市场地位
2010 全球首次 开始量产SiC MOS
2017 车规认证的平面型SiC MOS
2012 全球首次 车规认证SiC SBD
2018 全球首次 车规认证的沟槽型SiC MOS
SiC器件技术领导者
Vitesco technologies与ROHM
合作SiC Power solution
被认证为SiC Power solution的首选供应商。
并在逆变器中采用。
Geely公司在逆变器中采用了ROHM的SiC器件。 签订战略伙伴关系协议
2020 – 2023 市场新闻
June.
Oct.
Aug.
2020
2022
Mar.
Lucid公司在OBC（Lucid Air）中采用SiC MOSFET
2021
July.
SEMIKRON公司在eMPack® 模块中采用4th Gen SiC MOSFET
Nov.
签订SiC功率器件开发战略合作伙伴关系协议
Nov.
签订了使用ROHM SiC模块开发e-Axcel用逆变器的共同合同
2023
Jan.
4th Gen SiC MOS和栅极驱动器在日立Astemo逆变器中被采用。

## Slide 7: SiC Wafer市场
与SiC Wafer生产量第2位※1的供应商「SiCrystal」组成集团公司，面对急速增长的需求也能够稳定供货
An Xin Capital
SICC
TANKEBLUE
CETC
Hebei Tongguang
SICCAS
Showa Denko
POSCO
Crysband
Nitride Crystals
AYMONT
DOW CORNING
II-VI Advanced Materials
Pine Brook, NJ
Wolfspeed
A CREE COMPANY
Durham,NC
Market Share
# 2
Nuremberg, Germany
# 3
# 1
※1. ’21年11月 ROHM調べ

## Slide 8: ROHM SiC Device的市场实绩
Automotive
OBC
DCDC
EV用主Inverter
FCV
Energy
Industrial
Others
ICT
太阳能
蓄电系统
UPS
充电桩
感应加热器
高频加热器
电池检验设备
工业机器大型电机
SERVER
基站
以车载市场及工业机器市场为中心，各种实际应用中得以采用
Fiscal year ended March 2021 data

## Slide 9: 积极投资Power solution领域来提高产能
*增产计划可能会发生更改，恕不另行通知。
2nd FAB
2021年开始生产第4代SiC MOSFET
Original FAB
3rd FAB
2022年开始大规模生产，使用可从6英寸晶圆转向8英寸晶圆的设备
筑后
宫崎
New
构建能够应对中长期需求增长的生产体制
未定
4th FAB
规划中
SiC业务增产计划
Notes: The biggest concern for SiC market is absolutely the capacity.
We're increasing our capacity aggressively to catch up strong market demand.
By our latest plan the capacity in 2025 is going to be six times greater than in 2021 and capacity in 2030 is going to be 25 times greater than in 2021.
Needless to say bosch is the most important customer for rohm.
We would like to contribute CN through the PD business and change the world for the better with Bosch.
Unfortunately Bosch is competitor in the SiC market.
In term of growing market, strong competitors are welcome.

## Slide 10: SiC Chip生产基地
Substrate
Chips Production Front End(Fab)
Apollo筑后工厂
2000 (After 2025 for 8’’)
SiCrystal 工厂
新设 Apollo筑后工厂
2021
2010
2022 (After 2025 for 8’’)
导入各种灾害对策，强化BCM(事业持续管理)体制
包含附属区域防震构造
安全气体灭火设备
备用发电机
采用100％可再生能源
减轻生产活动对环境的负荷，活用可再生能源
通过给客户提供环境负荷小的产品，为实现低碳社会做出贡献
宫崎工厂
Nurnberg

## Slide 11: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
4
5
第4代 产品特点
Application例
Application Support

## Slide 12: 第4代的进化
推动ROHM独特Trench构造的进化，使RonA※1降低40％
Process技术的进化
Ron*Area (mΩ*cm2)
3rd Gen
2nd Gen
4th Gen
1,200V
1,200V
1,200V
650V
650V
750V
- 40%
- 50%
※1. RonA (单位面积的ON阻抗)

## Slide 13: 实现业界最小的RonA！
VDSS : 1200V | VDSS : 1200V
Tj:25C | Tj:175C
VDSS : 1200V | VDSS : 1200V
VDSS : 750 V ※2 | VDSS : 1200V
Tj:25C | Tj:175C
VDSS : 750 V ※2 | VDSS : 1200V
Tj=175℃的高温条件下，也能实现业界最小的RonA
RonA竞品比较
※2. ROHM是750V耐压品、对照品为650V
※1. ’21年11月 ROHM调查
各公司推荐栅极电压下的RonA比较
ROHM
Competitor
ROHM
Competitor
No.1
No.1
RonA [mΩ・mm2]
RonA [mΩ・mm2]
ROHM
Competitor
ROHM
Competitor
No.1
No.1
RonA [mΩ・mm2]
RonA [mΩ・mm2]
□ VDSS : 1,200V
Point
Process技术进化
Good!
世界首发采用Trench构造的SiC MOS第3代的延续、 第4代特有的Trench构造再度进化。 成功实现业界最小的低导通阻抗器件。

## Slide 14: 第4代的代表特性（Discrete Package品）
代表SPEC
Drain-Source Voltage
750V, 1200V
ON state Resistance
13mΩ to 65mΩ
Gate Source Voltage
-4V to 21V
18mΩ to 90mΩ
( VDSS:750V )
( VDSS:1,200V )
( DC )
-4V to 23V
( AC )
特长
业界最小的RonA
低损耗
使用简便
长期积累Trench技术领先世界
高可靠性
为客户节能・小型化做贡献
依据客户要求，栅极电压15V驱动成为可能 无需负Bias，栅极驱动设计简便
RonA降低的同时，做为折衷条件的短路耐受时间的确保也能实现
* RonA：每单位芯片面积的导通电阻[mΩ·mm2]

## Slide 15: SiC MOSFET 4th Gen Lineup (Discrete / Standard Grade)
VDSS | Ron (TC=25°C, VGS=18V) | TO-247-3L | Schedule | TO-247-4L |  | TO-263-7L | 
 |  | Part Number | ID (TC=100°C) | Part Number | ID (TC=100°C) | Part Number | ID (TC=100°C)
750V | 13 mΩ | SCT4013DE | 74 A | SCT4013DR | 74 A | SCT4013DW7 | 69 A
 | 20 mΩ | SCT4020DE | 51 A | SCT4020DR | 51 A | SCT4020DWA | 47 A
 | 26 mΩ | SCT4026DE | 39 A | SCT4026DR | 39 A | SCT4026DW7 | 36 A
 | 36 mΩ | SCT4036DE | 29 A | SCT4036DR | 29 A | SCT4036DWA | 27 A
 | 45 mΩ | SCT4045DE | 24 A | SCT4045DR | 24 A | SCT4045DW7 | 22 A
 | 65 mΩ | SCT4065DE | 17 A | SCT4065DR | 17 A | SCT4065DWA | 16 A
1,200V | 18 mΩ | SCT4018KE | 57 A | SCT4018KR | 57 A | SCT4018KW7 | 53 A
 | 27 mΩ | SCT4027KE | 40 A | SCT4027KR | 40 A | SCT4027KWA | 36 A
 | 36 mΩ | SCT4036KE | 30 A | SCT4036KR | 30 A | SCT4036KW7 | 28 A
 | 50 mΩ | SCT4050KE | 22 A | SCT4050KR | 22 A | SCT4050KWA | 21 A
 | 62 mΩ | SCT4062KE | 18 A | SCT4062KR | 18 A | SCT4062KW7 | 17 A
 | 90 mΩ | SCT4090KE | 13 A | SCT4090KR | 13 A | SCT4090KWA | 12 A
Apr.20.2023
Standard Grade : Grade for consumer and Industrial. Not automotive grade.
Under development : DS Sample Available (It depends on sample stock). Please contact our sales.
Under Development
Under Development
Under Development
Under Development
Under Development
Under Development

## Slide 16: SiC MOSFET 4th Gen Lineup (Discrete / Automotive Grade)
VDSS | Ron (TC=25°C, VGS=18V) | TO-247-3L | Schedule | TO-247-4L |  | TO-263-7L | 
 |  | Part Number | ID (TC=100°C) | Part Number | ID (TC=100°C) | Part Number | ID (TC=100°C)
750V | 26 mΩ | SCT4026DEHR | 39 A | SCT4026DRHR | 39 A | SCT4026DW7HR | 36 A
 | 36 mΩ | SCT4036DEHR | 29 A | SCT4036DRHR | 29 A | SCT4036DWAHR | 27 A
 | 45 mΩ | SCT4045DEHR | 24 A | SCT4045DRHR | 24 A | SCT4045DW7HR | 22 A
 | 65 mΩ | SCT4065DEHR | 17 A | SCT4065DRHR | 17 A | SCT4065DWAHR | 16 A
1,200V | 36 mΩ | SCT4036KEHR | 30 A | SCT4036KRHR | 30 A | - | -
 | 50 mΩ | SCT4050KEHR | 22 A | SCT4050KRHR | 22 A | - | -
 | 62 mΩ | SCT4062KEHR | 18 A | SCT4062KRHR | 18 A | SCT4062KW7HR | 17 A
 | 90 mΩ | SCT4090KEHR | 13 A | SCT4090KRHR | 13 A | SCT4090KWAHR | 12 A
Apr.20.2023
Under development : DS Sample Available (It depends on sample stock). Please contact our sales.
Under Development
Under Development
Under Development
Under Development

## Slide 17: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
第4代 产品特点
4
5
Application例
Application Support

## Slide 18: 第4代 3项产品优势
低损耗
使用简便
高可靠性

## Slide 19: 第4代 3项产品优势
低损耗
使用简便
高可靠性
3rd Gen vs 4th Gen
竞品比较

## Slide 20: 第4代 为何「低损耗」？
RonA的进化降低ON阻抗，开关特性的改善实现低损耗
①导通损耗降低
3rd Gen.
4th Gen.
30mΩ
18mΩ
同等ON阻抗电容减小
同等Chip size ON阻抗比较
约40% ON阻抗 Down
■ 低损耗
导通损耗= I2 x Ron
3rd Gen.
4th Gen.
※图片非真实品
30mΩ
26mΩ
约40% Size Down
ON阻抗(Ron)降低
开关特性改善
②开关损耗降低
※图片非真实品
Switching OFF waveform
3rd Gen
4th Gen
通过降低Gate Source间电容值
实现高速开关特性
VDS
Coss:15%,Crss:90% 电容 Down
25ns/div
400V/div

## Slide 21: 低损耗①： 导通损耗的降低
同等芯片尺寸比较，RonA的改善，实现约40~57%ON阻抗的减小。 使导通损耗得以降低。
Chip Size同等状态下ON阻抗和效率对比
3rd Gen
4th Gen
(Tj:25°C)
Ron : 60mΩ
Ron : 26mΩ
92°C
71°C
3rd Gen
4th Gen
[Condition]
3rd Gen
4th Gen
3rd Gen
4th Gen
Power Loss [W]
Efficiency [%]
Output Power [kW]
Buck Converter
导通损耗的降低
损耗降低使发热减少
MOSFET导通损耗（POUT:5kW時)
Thermograph（POUT:5kW时)
VIN : | 500V
VOUT : | 250V
POUT : | 5kW
Rg : | 3.3Ω
VGS : | 18V / 0V
Ta : | Room
■ 低损耗
约57%
Down
[DUT]
3rd Gen | : SCT3060AR
4th Gen | : SCT4026DR
(Tj:25°C)
約53%

## Slide 22: 低损耗② ： 开关损失的降低
3rd Gen
4th Gen
3rd Gen
4th Gen
[Condition]
25ns/div
400V/div
40A/div
IDS
VDS
Switching ON waveform
3rd Gen
4th Gen
3rd Gen
4th Gen
Switching OFF waveform
25ns/div
3rd Gen
4th Gen
3rd Gen
4th Gen
Double Pulse Test
Switching Loss
VIN : | 600V
Rg : | 3.3Ω
VGS : | 18V to 0V
Ta : | Room
■ 低损耗
同等ON阻抗下开关特性对比
[DUT]
3rd Gen | : SCT3040KR
4th Gen | : SCT4036KR
3rd Gen
4th Gen
约40%
Size Down
Ron : 40mΩ
Ron : 36mΩ

## Slide 23: 开关特性的改善
降低Gate・Source间电容值（Cgd）实现高速开关动作 Crss/Ciss的容量比同时改善，抑制Self Turn on
3rd Gen
4th Gen
SCT3040KL
SCT4036KR
Ron : 40mΩ
Ron : 36mΩ
同等的ON阻抗下，寄生电容值对比
Ciss=Cgd+Cgs Coss=Cds+Cgd Crss=Cgd
Cgd
Cgs
Cds
Cgd
Cgs
Cds
Capacitance [pF]
3G
Coss
Crss
3G
4G
4G
Capacitance Ratio []
Crss/Ciss比
VDS=10V
VDS=10V
Cgd
Cgs
Cds
.
Rg
通过Crss耦合的过渡Gate电流流过 Gate电阻，使Gate电压上升， 导致Self Turn on发生
IG
减小Crss与Ciss的容值比，对于规避Self Turn on风险很重要
降低影响开关速度的电容容量
改善影响Self Turn on的容量比
Device的电容值降低，可实现高速开关 Coss, Crss : 4th Gen < 3rd Gen
规避Self Turn on风险 Crss/Ciss比: 4th Gen < 3rd Gen
Point
Ciss=Cgd+Cgs Crss=Cgd
Coss=Cds+Cgd, Crss=Cgd
■ 低损耗
[DUT]

## Slide 24: 开关特性的改善，实现高驱动频率的优势
第4代通过降低开关损耗，能够实现高驱动频率，
为外围器件及散热器的小型化做出贡献
3rd Gen
4th Gen
[Condition]
VIN : 500V VOUT : 250V POUT : 5kW Ta : Room
FSW : 50kHz Rg : 3.3Ω VGS : 18V / 0V
3rd Gen
4th Gen
4th Gen
3rd Gen
Switching Frequency [kHz]
Efficiency [%]
Buck Converter
Power Loss [W]
开关损耗的降低
散热器体积 小型化
約40% Down
■ 低损耗
MOSFET的开关损耗（POUT:5kW时)
3rd Gen
4th Gen
SCT3040KL
SCT4036KR
Ron : 40mΩ
Ron : 36mΩ
同等的ON阻抗下效率对比
[DUT]
約66%

## Slide 25: 将第3代替换为第4代产品提案
重视导通损耗的场合，高温下的额定电流。 重视开关损耗的场合，推荐25℃的额定电流
■ 低损耗
推荐选用同等的额定电流ID(TC=100°C)的产品
4th Gen
3rd Gen
Good
Tj=100°C做为基准ON阻抗的温度特性
常温时的 ON阻抗小
高温时的 ON阻抗相匹配
①重视导通损耗
3rd Gen
4th Gen
30mΩ
18mΩ
约40% ON阻抗 Down
ID(Tc=100°C):51A
ID(Tc=100°C):57A
即使选择3rd Gen更低阻抗的产品， Chip Size也不会增大
②重视开关损耗
推荐选用同等的额定电流ID(TC=25°C)的产品
3rd Gen
4th Gen
※图片非真实品
40mΩ
36mΩ
约40% Size Down
(例)
SCT3030KL
SCT4018KL
(例)
ID(Tc=25°C):55A
ID(Tc=25°C):43A
SCT3040KL
SCT4036KL
4th Gen能够实现Chip Size的小型化，容量减小

## Slide 26: 第4代 3项产品优势
使用简便
高可靠性
3rd Gen vs 4th Gen
竞品比较
低损耗

## Slide 27: ①重视导通损耗
■ 低损耗 （竞品比较）
高温时的额定电流ID相比较，选用同等的Device。 RonA有优势的ROHM品，在25℃、100℃时，ON阻抗都较低，实现效率改善
LLC Converter
电源
On Board Charge
Soft Switching电路
重视导通损耗Application例
Comp.A
Comp.B
ROHM
25°C
100°C
25°C
100°C
25°C
100°C
Ron[mΩ]
ON阻抗比较
ID(Tc=100°C)同等水平
Good
低温时ON阻抗小
Comp.A
Comp.B
ROHM
Chip Size比较
[mm2]
ID(Tc=100°C)=50A Class
ID(Tc=100°C)=50A Class
基本同等
Chip Size [mm2]

## Slide 28: ①重视导通损耗 与竞品的能量转换效率比较
■ 低损耗 （竞品比较）
高温时的额定电流同等品比较，凭借RonA的优势从而取得低ON阻抗的ROHM品，实现在全负载范围的高效率
Comp.A
Comp.B
ROHM
能够实现最大0.2%的效率改善
Application效率试验
[Condition]
VIN : | 500V
VOUT : | 250V
FSW : | 50kHz
Rg : | 3.3Ω
VGS : | Recommended
Ta : | Room
Buck Converter
[DUT]
ROHM | : SCT4018KR
Competitor | : A, B,
 | (1,200V, 50A Class)
同等额定电流ID(TC=100°C)の产品比较
温度没有上升时的轻负载的效率也很好

## Slide 29: ②重视开关损耗 与竞品的能量转换效率比较
■ 低损耗 （竞品比较）
高频率Switching条件(Fsw:100kHz)下，Switching损耗小的ROHM品， 实现全负载范围的高效率
Hard Switching电路
Switching损耗优先Application例
Boost
PV Inverter
xEV Station
Inverter
Comp.A
Comp.B
Comp.D
ROHM
能够实现最大0.2%的效率改善
Application效率试验
[DUT]
Buck Converter
[Condition]
VIN : | 800V
VOUT : | 400V
FSW : | 100kHz
Rg : | Recommended
VGS : | Recommended
Ta : | Room
VDS Surge电压降额80%:不超过960V，Gate电阻调整 ROHM : RON:2.2Ω, ROFF:10Ω
重视开关损耗的场合，与低ON阻抗相比，可能出现较高ON阻抗品取得较好效率的现象。
ROHM品的高频率Switching特性有效。
Point
ROHM | : SCT4036KR
Competitor | : A, B, D
 | (1,200V, 40~60A Class)
同等额定电流ID(Tc=25°C)产品比较

## Slide 30: ②开关损耗 Device单体评价的竞品比较
Total Switching损耗，ROHM最佳！
[Condition]
25ns/div
400V/div
40A/div
IDS
VDS
Switching ON waveform
Switching OFF waveform
25ns/div
Device单体Switching试验 (Double Pulse Test)
Comp.A
Comp.B
ROHM
Comp.D
ROHM
Comp.A
Comp.B
Comp.D
ROHM
Comp.A
Comp.B
Comp.D
ROHM
Comp.A
Comp.B
Comp.D
960V
ROHM : RON:2.2Ω, ROFF:10Ω
ROHM
Competitor
Eon
Eoff
Eon
Eoff
Eon
Eoff
Eon
Eoff
D
B
A
Switching Loss [µJ]
Good
考虑设计后期基于噪音评价等的更新设计内容减少，调整VDS Surge之后进行效率比较非常重要
1,200V耐压的降额 80%(=960V)以内的Surge电压标准进行各竞品Gate电阻的调整
VIN : | 800V
Rg : | Recommended
VGS : | Recommended
Ta : | Room
Point
同等额定电流ID(Tc=25°C)的产品、VDS Surge也处于同等水平条件下，Switching损耗的比较
[DUT]
ROHM : SCT4036KR Competitor : A, B, D (1,200V, 40mΩ Class)
■ 低损耗 （竞品比较）
ID(Tc:100°C):40A水平
13%～49% 降低

## Slide 31: 第4代 3项产品优势
使用简便
高可靠性
低损耗

## Slide 32: Turn ON推荐驱动电压
VGS:15V
Buck Converter Power Efficiency
■ 使用简便
推荐Gate驱动电压（正电压）为15V~8V，
IGBT等共用Gate驱动电路成为可能
VGS:18V
[Condition]
VIN : 500V VOUT : 250V Rg : 3.3Ω FSW : 50kHz VGS : 15 or 18V to 0V Ta : Room
[DUT]
4th Gen : SCT4018KR
Parameter | Value
Gate – source voltage (DC) | -4 to +21 V
Gate – source surge voltage (tsurge<300ns) | -4 to +23 V
Recommended turn-on gate – source drive voltage | +15 to 18 V
Recommended turn-off gate – source drive voltage | 0 V
■ Gate voltage specifications
Point
导通损耗非主要因素的轻负载下，Gate电压15V或18V的转换效率差小。 重负载状态下，18V仍有优势
Gate电压15V-18V范围ON阻抗差7%
3rd Gen.
4th Gen.
ΔRon : +11%
ΔRon : +30%
18VのRonを1とする

## Slide 33: 负Bias设计
■ 使用简便
Gate Threshold电压高，高温时(Tj:175°C)也能避免Self Turn ON的危险，无需负Bias
Self Turn ON是？
Cgd
Cgs
Rg
Recovery电流
Self Turn ON导致直通电流
Q1:OFF→ON
dV/dt产生电流
在桥式电路中，MOSFET的VDS急剧变化，通过Cdg,Cgs导致Gate电压的变化， 升高至超过Gate Threshold电压时，导致预期以外的Turn ON。
Q2:OFF→Self Turn ON
ROHM
Good
Gate threshold voltage (MIN.)
[V]
Competitor
ROHM品，Vth高，无需负Bias
容量比(Crss/Ciss)改善效果， 使Vth下降的高温时，同样正Surge没问题
400V/div
VDS
400V/div
VDS
5V/div
VGS
25A/div
IDS
25A/div
IDS
Vth(Min):2.8V
放大
Hi-side Double Pulse Test (Tj:175°C)
VDS(Hi-side)
IDS(Hi-side)
VDS(Lo-side)
IDS(Lo-side)
VGS(Hi-side)
VGS(Lo-side)
1V/div
VGS(Lo-side)
50nsec/div
50nsec/div
Point
为何ROHM无需负Bias？
Gate Threshold电压较竞品高，安心
Vth低
Planar
Trench
VGS(th)

## Slide 34: 无需负Bias设计的优点
■ 使用简便
无需负Bias，Gate Driver电路得以简化
负Bias电源设计例
负Bias电路
有负Bias的变压器设计
负Bias电路的器件个数多， 负Bias生成的变压器设计 也更加复杂。
无需负Bias时，电路简化・成本降低
变压器设计得以简化，多输出的Gate Driver电源设计方便
无负Bias的４ch
Gate Driver电源设计例
ROHM 4th Gen 无需负Bias的场合
+15V
- 5V
+15V
+15V
优良变压器设计应用例
变压器截面图
变压器截面图
密度不好 性能恶化
密度好 性能良好
Point
无负Bias电源设计例
无负Bias的变压器设计

## Slide 35: 内部Gate电阻
内部Gate阻值降低，使外部Gate电阻的调整更灵活
ROHM 3rd Gen
Comp.B
ROHM 4th Gen
Comp.B
ROHM 4th Gen
R
内部Gate电阻 (RG_INT)
外部Gate电阻 (RG_EXT)
R
SiC MOSFET
Switching Loss (RG_EXT : 10Ω)
[Condition]
VIN : 600V Rg : 10Ω VGS : Recommend Ta : Room
[DUT]
ROHM 3rd Gen : SCT3040KR ROHM 4th Gen : SCT4036KR Comp.B : 1.2kV, Ron:32mΩ
寄生内部Gate电阻
同一外部Gate电阻值状态下， Switching损耗(Eon, Eoff)比竞品小
 | Comp.B | ROHM 3rd Gen | ROHM 4th Gen
内部Gate电阻 RG_INT | 2.6 Ω | 7 Ω*1 | 1 Ω*1
外部Gate电阻 RG_EXT | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω
TOTAL Gate电阻 RG | 12.6 Ω | 17.0 Ω | 11.0 Ω
(例)
Point
ROHM 3rd Gen
*1 :记述的电阻值仅为某个实例，依据具体产品有差异。
■ 使用简便

## Slide 36: ROHM 750V耐压 vs 竞品 650V耐压
■ 使用简便
与竞品的650V耐压品相比，应对VDS Surge设计更容易，有利吸收电路的简化
VDS
20ns/div
580V
Switching OFF时的VDS Surge波形
520V (650V x 80%)
VDS Surge电压为580V的场合设计例
ROHM 4th Gen 750V耐压的场合
600V (750V x 80%)
OK!
VDS
650V耐压的场合 (Competitor)
降额80%使用时， 650V耐压品， VDS Surge NG
ROHM 4th Gen : 750V Competitor : 650V
VIN:400V, VOUT:200V, POUT:6kW, FSW:50kHz
520V (650V x 80%)
VDS
无吸收电路:580V
有吸收电路:518V
吸收电路损耗
无吸收电路
有吸收电路
+2W
電力損失
120W
VDS耐压高，具有能量损耗降低／器件数量减少等优点。
吸收电路例
器件个数增
20ns/div
20ns/div
Point
※Derating：80%只是一个常用规则，不做为ROHM保证值。
请客户依据设计规则决定。

## Slide 37: 第4代 3项产品优势
高可靠性
使用简便
低损耗

## Slide 38: RonA vs. 短路耐量:SCWT
■ 高可靠性
采用独特的器件结构，突破了RonA vs.SCWT的折中限制，
实现了比竞品更高的短路耐受时间
RonA vs. 短路耐量
ROHM 2nd Gen
ROHM 3rd Gen
ROHM 4th Gen
Comp.B
Comp.A
Good
VDSS:1200V, Ron:40mΩ等效, VIN:800V, Tj=25°C
短路耐量 其他公司的比较
ROHM
Comp.A
Comp.B
TO-247-4L Ron:40mΩ等效
Vender | SCWT
ROHM | 5.54 μs
Comp.A | 4.43 μs
Comp.B | 1.67 μs
一般的技术趋势

## Slide 39: 第4代 RonA&短路耐量折中的改善
通过减少饱和电流，改善RonA和短路耐量的折中
Point
一般的器件的升级
IDS
VDS
斜率=1/Ron
饱和电流
ROHM 第四代的升级
降低RonA后，一般饱和电流会上升，短路时的峰值电流也会上升，短路耐量时间变短
OLD
NEW
IDS
斜率=1/Ron
饱和电流
4th Gen
3rd Gen
UP
DOWN
VDS
4th Gen
3rd Gen
饱和电流
短路耐量 3rd Gen vs 4th Gen比较
Gen. | SCWT
4th Gen | 3.8 μs
3rd Gen | 2.7 μs
【Conditions】
VDS:800V
TJ:RT
VGS(+):18V
VGS(-):0V
RG(ON):0Ω
RG(OFF):47Ω(3G),15Ω(4G)
ROHM第四代在降低RonA的同时，饱和电流下降，短路时的峰值电流较低，成功延长短路耐受时间
■ 高可靠性

## Slide 40: SiC 器件・模块 开发路线图
◆ DIP
◆ A type
R&D sample
Plan and schedule are subject to change without notice.
SiC MOS
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
SiC Diode
SiC Module
◆ 5G Trench
Process Development
◆ 4G Trench
・ 1200V
・ 750V
◆ 2G/3G
・ 1200V ・ 650V
Case type
1200V 400A - 600A 2 in 1
◆ 4G
・ 1200V ・ 650V
DIP type
◆ DIP type 4in 1 / 6 in 1 (Without Driver)
Molded type for inverter Automotive grade
◆ 5G Trench
・ 750V
◆Case type
◆ 5G Trench
・ 1200V
◆DIP
8 inch
6 inch
A type
R&D Sample
R&D Sample
DOT247
◆ DOT247
R&D Sample
DS
CS
1200V 6mΩ/12mΩ 2 in 1
Base on 4G MOS 1200V 600A
(Industrial)
(Automotive)
◆Add Lineup (Package)
・Add Lineup (Chip & Package)
TO-247-2L
TO-263-2L
TO-263-7L-改
TOLL
TO-247-4L Cu Clip type

## Slide 41: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
第４代 产品特点
4
Application例
5
Application Support

## Slide 42: 采用SiC MOSFET的优势
降低导通损耗
低开关损耗
低恢复电流且低噪声
VG:15V, Tj=25⁰C
IGBT
SiC MOS
SJ-MOS
RON:70mΩ
RON:26mΩ
650V耐压/额定电流：50A同等品的比较
开通损耗
关断损耗
IGBT
Hybrid IGBT
SJ-MOS
SiC MOS
IGBT
Hybrid IGBT
SJ-MOS
SiC MOS
（将最差器件的比率设为1）
1
IGBT (内置FRD)
SiC MOS
VD:400V, IF:50A, Tj=25⁰C
Good
IC / ID Current [A]
VCE / VDS Voltage [V]
650V耐压/额定电流：50A同等品的比较
（包括恢复损耗）
VD:400V, IF:50A, Tj=25⁰C
Good
Good
650V耐压/额定电流：50A同等品的比较
Good
SJ-MOS
Hybrid-IGBT (内置SiC SBD)

## Slide 43: 使用SiC MOSFET的应用示例
SiC MOSFET通过各种应用为客户
贡献解决方案
・ 为OBC的轻量化做出贡献
・ 为改善光伏逆变器的发电量做出贡献
・ 为服务器电源的节能做出贡献
光伏逆变器
电源
车载充电器
车载充电器
光伏逆变器
Boost
Full-Bridge Inverter
电源
Totem-Pole PFC
LLC
Totem-Pole PFC (同步整流)
CLLLC
SiC MOSFET

## Slide 44: “车载充电器” SiC MOSFET的替代提案
电路图
器件损耗比较
VIN:220Vac, VOUT:400V, POUT:6kW Tj:75˚C, FSW:50kHz(PFC), 100kHz(CLLLC)
对于小型、轻量化的需求，有高速开关优势的SiC MOS最适合
6kW 车载充电器
IGBT
Hybrid -IGBT
SJ-MOS
SiC MOS
M9 to M12
M1,M2
Totem-Pole PFC
Good
器件 | 器件选择 |  |  | 
 | IGBT | Hybrid-IGBT | SJ-MOS | SiC MOS
M1, M2 | RGW00TS65D | RGW00TS65C | R6070JNZ | SCT4013DE
M3, M4 | RFNL20TJ6S x2 | SCS220AG x2 | R6070JNZ | SCT4013DE
M5 to M8 | RGW00TS65D x2 | RGW00TS65C x2 | R6070JNZ x2 | SCT4013DE x2
M9 to M12 | RGW00TS65D x2 | RGW00TS65C x2 | R6070JNZ x2 | SCT4013DE x2
M3,M4
M5 to M8
CLLLC Converter
■ On Board Charger
220VAC
400VDC
Power Loss [W]
M9 to M12
M1,M2
M3,M4
M5 to M8
M9 to M12
M5 to M8
M3,M4
M3,M4
M1,M2
M1,M2
M9 to M12
M5 to M8

## Slide 45: “光伏逆变器” SiC MOSFET的替代提案
回路图
器件损耗比較
VIN:250V, VOUT:220Vac, POUT:5.5kW Tj:75˚C, FSW:50kHz(Boost), 20kHz(Inverter)
除了升压电路外，逆变器电路的SiC化也在进行中
■ PV Inverter
250VDC
220VAC
5.5kW 家用光伏逆变器
IGBT
Hybrid -IGBT
SJ-MOS
SiC MOS
M1
D1
M2 to M5
Boost Converter
Good
器件 | 器件选择 |  |  | 
 | IGBT | Hybrid-IGBT | SJ-MOS | SiC MOS
M1 | RGW00TS65D | RGW00TS65C | R6070JNZ | SCT4026DE
D1 | SCS320AHG | SCS320AHG | SCS320AHG | SCS320AHG
M2 to M5 | RGW00TS65D | RGW00TS65C | R6070JNZ | SCT4026DE
M1
D1
M2 to M5
M1
D1
M2 to M5
M1
D1
M2 to M5
Full-Bridge Inverter
Power Loss [W]

## Slide 46: “电源” SiC MOSFET的替代提案
回路图
器件损耗比较
VIN:220Vac, VOUT:48V, POUT:3.3kW Tj:75˚C, FSW:50kHz(PFC), 100kHz(LLC)
对于LLC电路，导通损失较小的SiC MOS有优势
3.3kW 电源
IGBT
Hybrid -IGBT
SJ-MOS
SiC MOS
M1,M2
Totem-Pole PFC
Good
器件 | 器件选择 |  |  | 
 | IGBT | Hybrid-IGBT | SJ-MOS | SiC MOS
M1,M2 | RGW00TS65D | RGW00TS65C | R6070JNZ | SCT4026DW7
D1,D2 | RFN20NS6S | RFN20NS6S | RFN20NS6S | SCS220AHG
M3 to M6 | RGW00TS65D | RGW00TS65C | R6070JNZ | SCT4026DW7
M7 to M10 | RJ1P12BBD x4 | RJ1P12BBD x4 | RJ1P12BBD x4 | RJ1P12BBD x4
M3 to M6
D1,D2
LLC Converter
■ Power Supply
220VAC
48VDC
Power Loss [W]
M1,M2
M3 to M6
D1,D2
M1,M2
M7 to M10
M3 to M6
D1,D2
M1,M2
D1,D2
M7 to M10
M3 to M6
M7 to M10
M7 to M10

## Slide 47: Agenda
1
ROHM SiC MOSFET概要
2
第４代 产品概念
3
第4代 产品特点
4
Application例
5
Application Support

## Slide 48: ROHM的技术支持
在客户的开发流程中实施全程覆盖的应用支持
Mass Production
Evaluation
PCB Design
Schematic Design
Proto-typing
Specification
✔ 技术研讨会
（网站、在线研讨会）
✔ 电源树提案
✔ 系统解决方案的提案
✔包含外围器件在内的
提案
✔ Demo板
✔评估板
✔ 解决方案板
✔ 评估结果
✔ 应用笔记
✔ Spice模型
✔ 热耦合模型
✔ 在线仿真
✔ 提供PCB封装库
✔ PCB设计指南
✔ EMC设计指南 &
EMC仿真
✔ 热设计指南 &
热仿真
✔ 反映客户外围参数设置的测试板 or 客户基板测量各种特性数据
✔ EMC测试和改善提案
✔热测试和改善提案

## Slide 49: 发布ROHM Solution Simulation
✔ 可以在网页上进行仿真 ✔可以从以功率器件+栅极驱动器为中心的丰富的解决方案电路中选择
✔ 通过嵌入高精度 SPICE 模型，实现高仿真再现性。可以配合部分评价板。
✔ 可导出到外部的仿真器，可扩展到客户的仿真电路。
SiC Module EVK BSMGD3G12D24-EVK001
SiC Module BSM600D12P3G001)
回路例
https://www.rohm.co.jp/solution-simulator
首先，从ROHM的网站访问仿真页面
■一并验证功率器件和驱动IC
（Solution 44回路, LSI 46回路)
在网页上可以简单地进行电路仿真，有助于器件选定和电路设计工时的削减

## Slide 50: 高精度的Spice模型实现高再现性的仿真
回路改善后仿真波形
可通过参考电路进行仿真
通过考虑基板的寄生成分，再现基板发生的问题
通过仿真确认对策方案的改善效果
基板实测波形
仿真再现波形
SiC半桥回路示例
対策器件
对策方案电路图
IGBT开关特性示例
TJ=175℃
平均误差0.76%
DC/DC转换器负载响应的示例
Measurement
Simulation
TJ=25℃
高精度瞬态响应特性的模型化(误差3.5%)
TJ=25℃
平均误差1.13%
提供详细考量的仿真模型
高精度拟合
基板的寄生成分
注）根据支持内容的不同，可能需要有偿支持。
仿真波形示例
仿真再现实际基板的问题
提供高精度的仿真模型
功率器件＋驱动回路的仿真对应
通过仿真再现电路问题，支持事前验证和故障分析

## Slide 51: 面向功率器件的评估板
P04SCT4018KE-EVK-001(TO-247N) P05SCT4018KR-EVK-001(TO-247-4L) HB2637L-EVK-301 (TO-263-7L)
半桥驱动测试板
＜测试板概要＞
半桥驱动评估板
功率器件
LSI
分立器件
包含LSI/分立器件的功率器件驱动电路方案技术支持
Power Device | SiC MOS SCT4xxx シリーズ
Gate Driver | Isolated Gate Driver (BM61M41RFV-C)
电源电路 | 驱动IC用 5V LDO、 Flyback电源
驱动的周边电路 | 栅极电阻、保护二极管等
Under Development
请访问功率器件支持页面
■评估板清单
→网络商城购买链接
○半桥驱动电路评估板的入手方法
・最大250A的双脉冲测试、
・最多可进行500kHz的开关动作
・支持各种电源拓扑 （Buck, Boost, Half-Bridge）
・可通过跳线端子切换栅极驱动的负偏置和零偏置 ・内置非放电型缓冲电路
・Rogowski型电流探头测量设备
https://www.rohm.com.cn/power-device-support
■各种工具・文件
（应用笔记、产品链接）
■采用事例介绍

## Slide 52: 功率器件应用笔记
罗姆准备了包含与产品设计相关知识的应用笔记
・第4代SiC MOSFET分立封装各特性及电路设计的注意事项
对第4代的特征进行说明，详细说明最大限度地发挥其性能的使用方法。
New
New
・使用第4代SiC MOSFET的应用优势
7kW DCDC转换器
100kW牵引逆变器
3kW 图腾柱 PFC的实机评估结果
・使用第4代 SiC MOSFET 的5kW 逆变电路
全桥式逆变器电路中第3代和第4代的替代评估等
New
标题 | 概要 | 分类
SiC功率器件･模块 应用笔记 | SiC半导体特征/MOSFET、SBD特征/分立器件、模块特征/包括栅极驱动器的电路示例/可靠性 | 常规
缓冲电路的设计方法 | 根据漏极-源极间浪涌理论选择各种缓冲电路及设计方法等 | 设计
通过驱动源极端子改善开关损耗 | 带开尔文源极端子的封装的效果和使用时的注意事项等（TO-247-4L，TO-263-7L） | 设计
栅极-源极电压的浪涌抑制方法 | 对栅极源极电压中产生的浪涌采取措施的想法 | 设计
栅极 – 源极间电压的动作 | 介绍桥式结构中栅极驱动电路的基础，以及关于开通、关断时电流和电压的动作 | 设计
成功实现功率器件热设计的4大步骤 | 按照设计步骤汇总可作为热设计参考的应用笔记 | 热设计
测量栅极源极电压时的注意事项 | 栅极源极间浪涌电压的正确测量方法。探头安装位置。注意事项等 | 测试
功率测量中探针校正的重要性 倾斜校正篇 | 如果不对测量环境进行校正，就会得到错误的结果。对探针校正的重要性进行说明 | 测试
SiC MOSFET – 产品检索结果| 罗姆半导体集团- ROHM Semiconductor
从这里下载
常规
[概要]
[概要]
设计
设计
[概要]
▶ 请浏览众多的的应用笔记。

## Slide 53: 栅极驱动器IC用评估板、仿真模型
为了能与客户的电路板电源设备容易连接并得到评估，将基板小型化，并提供仿真模型
两通道栅极驱动板
Controller
Controller
Controller
H-side & L-side 栅极驱动板
单通道栅极驱动板
BM61S40RFV-C, BM61S41RFV-C, BM61M41RFV-C
BM60212FV-C, BM60213FV-C
○栅极驱动器IC评估板的入手方法
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/gate-drivers/evk#tabLink1
可以从罗姆的网站访问网上商社购买
■评估版产品阵容
→线上商社购买链接
■各种文档
（应用笔记、产品链接）
小型的评估版和仿真模型，加速在客户产品上的评估
栅极驱动器评估板的特征

## Slide 54: 热设计支持
提供给自行实施热仿真的客户
Heatsink实装状态下进行仿真
使用借用的heatsink信息
导入CAD数据进行仿真
使用借用基板数据
Layout变更提案
改善确认&报告
环境
测试结果
Detail
DELPHI
Two-Resistor
精度
Junction
θJC-TOP
θJB
Case
Board
Junction
Top Inner
Top Outer
Bottom Inner
Bottom Outer
Leads
Side
分析时间
Zth
Rth(j-c)
Measurement
Simulation
実測と相関のとれたモデルのご提供
借用试制、量产基板，进行热阻测定
基于热仿真的散热性能改善提案
复杂的散热设计
试作前的温度估算
取得实际基板的热阻
合理的改善提案
Thermal via追加
详细的报告
注) 以上技术支持有偿。详情请咨询销售负责人员。
提供热仿真模型
客户基板的热阻实测
基于仿真的改善提案
基于客户基板/散热环境的热仿真
通过进行包括基板参数在内的热仿真，可以在PCB打板之前验证热设计。 发生热问题时，通过实测和仿真提出改善建议。

## Slide 55: EMC设计支持
先期提供ROHM标准评估板或EVK测试后的评估报告作为参考数据
提供高可再现性的SPICE模型，可以确认实际动作状态
注）根据支持内容的不同，可能需要有偿支持。
各产品EMC评估报告
回路图＋BoM
PCB layout例
Lab.评估结果
实物的特性
模型的特性
Spice Sim
可再现详细性能的SPICE模型
新横滨办公室配备EMC评估环境，为客户EMC课题再现、改善提案的验证评估提供可能
基板layout
电磁场Sim
提供汇总了PCB设计要点的应用笔记
如果能公开信息的话，可以检查基板的布局、给出可能的建议
实施试作前的EMC仿真，事先确认layout完成情况（试行中）
对应EMI/EMS各种测试标准的评估环境和课题解决的建议
提供EMC设计所需的各种文档模型
PCB设计支持
建立EMC评估环境
在构想～设计～试作阶段，支持客户解决EMC课题
由对很多客户有技术支持经验，掌握丰富Knowhow的工程师进行分析支持

## Slide 56
在本资料中所提案的电路、参数等，仅作为使用案例的示例数据，并不保证在客户设备中的特性及动作。
请客户进行充分的考虑和测试之后，做出最终的电路、参数的选择。